СТБ 1074-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

------------------------------------------------------------------

ДЕТАЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

ДЭТАЛI ПРОФIЛЬНЫЯ З ДРAЎHIHЫ I

ДРАЎЛЯНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ ДЛЯ БУДАЎНIЦТВА

Тэхнiчныя Ўмовы

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь

Минск 1997

СТБ 1074-97

------------------------------------------------------------------

УДК 624.011.1:006.354                                         Ж32

Ключевые слова: детали профильные, древесина, древесные материалы,

строительство, технические условия.

ОКС 79.080

ОКП 53 6170 ОКП РБ 20.30.1

------------------------------------------------------------------

Предисловие

1  РАЗРАБОТАН Государственным предприятием "Стройтехнорм" Министе-

рства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

2  ВНЕСЕН Главным управлением строительной науки и нормативов  Ми-

нистерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства архитектуры

и строительства Республики Беларусь от 18.08.97 г. N 348.

В  национальном  комплексе  нормативно-техничеких  документов в

строительстве стандарт входит в блок 5.05.

3  ВЗАМЕН ГОСТ 8242-88 (утратил силу на территории Республики  Бе-

ларусь).

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично  воспроиз-

веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания

без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики

Беларусь.

------------------------------------------------------------------

Издан на русском языке.

(C) Минстройархитектуры Республики Беларусь, 1997

ii

СТБ 1074-97

Содержание

1 Область применения.......................................  1

2 Нормативные ссылки.......................................  1

3 Основные параметры и размеры.............................  3

4 Технические требования...................................  3

5 Правила приемки..........................................  9

6 Методы контроля ......................................... 10

7 Транспортирование и хранение ............................ 11

8 Гарантии изготовителя ................................... 12

Приложение А Номинальные размеры поперечного сече-

ния профильных деталей........................ 13

iii

СТБ 1074-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ

------------------------------------------------------------------

ДЕТАЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

ДЭТАЛI ПРОФIЛЬНЫЯ З ДРАЎНIНЫ I

ДРАЎЛЯНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ ДЛЯ БУДАЎНIЦТВА

Тэхнiчныя ўмовы

PROFILED DETAILS FROM WOOD AND WOOD MATERIALS

FOR RESIDERTIAL BUILDING

Specifications

------------------------------------------------------------------

Дата введения 1998-04-01

1 Область применения

Настоящий стандарт  распространяется на  профильные детали  из

древесины и  древесных материалов  для строительства  (далее дета-

ли):  доски и бруски для покрытия полов, подоконные доски, плинту-

сы, наличники, поручни и обшивки.

Требования  разделов  3-7  настоящего  стандарта являются обя-

зательными.

2 Нормативные ссылки

В  настоящем  стандарте   использованы  ссылки  на   следующие

стандарты:

ГОСТ 162-90       Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 166-89*      Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75       Линейки измерительные металлические. Техни-

ческие условия

ГОСТ 515-77       Бумага упаковочная битумированная и дегте-

вая. Технические условия

------------------------------------------------------------------

Издание официальное                                              1

СТБ 1074-97

ГОСТ 2140-81       Пороки  древесины.  Классификация,  термины  и

определения, способы измерения

ГОСТ 3560-73       Лента сигнальная упаковочная.  Технические ус-

ловия

ГОСТ 3749-77       Угольники поверочные 90°.  Технические условия

ГОСТ 7016-82       Изделия  из  древесины и  древесных материалов

ГОСТ 7502-92       Рулетки  измерительные  металлические.  Техни-

ческие условия

ГОСТ 8026-75       Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8926-68       Щупы цилиндрические для станочных приспо-

соблений. Конструкция

ГОСТ 14192-77      Маркировка грузов

ГОСТ 15140-78      Материалы   лакокрасочные.   Методы  определе-

ния адгезии

ГОСТ 15612-85      Изделия  из  древесины  и  древесных  материа-

лов.  Методы  определения  параметров  шерохо-

ватости поверхности

ГОСТ 15613.1-84    Древесина  клееная  массивная.  Методы опреде-

ления  предела  прочности  клеевого соединения

при скалывании вдоль волокон

ГОСТ 15613.4-78    Древесина  клееная  массивная.  Методы опреде-

ления предела  прочности зубчатых  клеевых со-

единений при статическом изгибе

ГОСТ 15867-90      Детали  и  изделия  из  древесины  и древесных

материалов.   Метод    определения   прочности

клеевого  соединения  на  неравномерный  отрыв

облицовочных материалов

ГОСТ 15876-70      Калибры  предельные  в  деревообработке.  Тех-

нические условия

ГОСТ 16588-91      Пилопродукция  и  деревянные   детали.  Методы

определения влажности

ГОСТ 17005-82      Конструкции  деревянные  клееные.  Метод опре-

деления водостойкости клеевых соединений

ГОСТ 17617-72      Ленты из поливинилхлоридного пластиката.

Технические условия

ГОСТ 18321-73      Статистический контроль качества.  Методы слу-

чайного отбора проб выборок штучной продукции

ГОСТ 21100-91      Пакеты  транспортные  из   деталей  деревянной

тары.  Формирование,  маркировка,  транспорти-

рование и хранение

2

СТБ 1074-97

ГОСТ 23616-79     Система   обеспечения   точности  геометрических

параметров  в  строительстве.  Контроль точности

ГОСТ 24404-80     Изделия  из   древесины  и   древесных  материа-

лов.  Покрытия  лакокрасочные.  Классификация  и

обозначения

ГОСТ 25885-83     Конструкции  деревянные  клееные.   Метод  опре-

деления   прочности   клеевых   соединений  дре-

весноплитных материалов с древесиной

МВИ 69-94         Методика определения удельной активности сырья,

материалов, готовой продукции, выпускаемой пред-

приятиями Госкомпрома Республики Беларусь, по

радионуклидам цезия на радиометре РУГ-91.

Руководство по ведению лесного хозяйства в зонах

радиоактивного загрязнения.

(Утверждено Министерством по чрезвычайным ситуа-

циям и защите населения от последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС 23.10.1995)

3 Основные параметры и размеры

3.1 Номинальные размеры поперечного сечения деталей, их  марки

и материал должны соответствовать указанным в приложении А.

3.2 Длины деталей должны соответствовать спецификации потреби-

теля с прирезкой по длине под углом 90° или 45°.

При  отсутствии  спецификации  детали  изготавливают следующих

длин, мм:

- подоконные доски - 700,  850, 1000, 1300, 1450, 1600,  1900,

2200, 2500, 2800 (размеры рекомендуемые);

- остальные детали - от 2100 и более.

3.3  Условное  обозначение  должно  состоять  из марки детали,

размеров  сечения  в  мм,  длины  (для подоконных досок и деталей,

прирезанных по длине) и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения:

1 Доски  для покрытия  пола толщиной  21 мм  и шириной  пласти

64 мм, неприрезанные по длине:

ДП - 21х64 СТБ 1074-97.

2 Плинтусы марки 1, прирезанные по длине на 2100 мм:

Пл1 - 2100 СТБ 1074-97.

3 Подоконные  доски марки  1 толщиной  34 мм,  шириной 300 мм,

длиной 1450 мм:

ПД1 - 34х300х1450 СТБ 1074-97.

4 Технические требования

4.1 Детали должны изготовляться в соответствии  с  требования-

ми настоящего стандарта  по технологической документации,  утверж-

денной в установленном порядке.

3

СТБ 1074-97

4.2 Характеристики

4.2.1 Допустимый уровень содержания цезия-137 не должен  пре-вышать уровня, указанного в Руководстве по ведению лесного хозяйства в  зонах  радиоактивного  загрязнения, согласованном Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

4.2.2 В древесине  деталей не допускаются  пороки, превышающие

нормы, указанные в таблице 1.

4.2.3 В поручнях на лицевой поверхности под прозрачное  покры-

тие не  допускаются все  виды пороков,  кроме здоровых,  сросшихся

сучков диаметром не более 8 мм, крени, водослоя, завитков,  свиле-

ватости, глазков, волосяных трещин, наклона волокон более 15%.

4.2.4 Допускаемые частично сросшиеся сучки диаметром до 15 мм,

сучки несросшиеся,  гнилые и  табачные диаметром  до 10  мм должны

быть  зашпатлеваны;  сучки,  размеры  которых превышают указанные,

должны быть заделаны деревянными вставками.

Пороки  на  нелицевых  поверхностях  (включая кромочные сучки)

допускается не заделывать.

Допускаемые  червоточины,  трещины,  выщербины, вырывы, вмяти-

ны, запилы и смоляные кармашки на лицевой поверхности должны  быть

зашпатлеваны.

В деталях  под прозрачное  покрытие на  лицевой поверхности не

допускается  более  одной  заделки  пробкой  на  1 м длины детали.

Допускается шпатлевание деталей под цвет древесины.

По согласованию изготовителя  с потребителем пороки,  подлежа-

щие шпатлеванию в деталях, поставляемых без отделочного  покрытия,

допускается не заделывать.

4.2.5 Влажность древесины деталей должна быть, %:

- эксплуатируемых внутри помещений - 12±3;

- эксплуатируемых снаружи помещений - 15±3.

По  согласованию  с  потребителем  влажность древесины деталей

допускается устанавливать до 20 %.

Влажность древесины заделок должна  быть на 2-3% меньше  влаж-

ности древесины деталей.

4.2.6  Параметр  шероховатости  фрезерованных поверхностей де-

талей (Rmmax) по ГОСТ 7016 не должен быть более, мкм:

- под прозрачное покрытие поручней         -  80;

- других деталей                           - 120;

- под непрозрачное покрытие                - 200;

- нелицевых поверхностей                   - 500.

4

СТБ 1074-97

Таблица 1

------------------------------------------------------------------

¦     Нормы ограничения в деталях

+--------------------------------------

¦  на лицевой поверхности ¦

Пороки древесины и      +-------------------------¦

обработки по ГОСТ 2140-81  ¦    под     ¦    под     ¦ на нелице-

¦ прозрачное ¦непрозрачное¦ вой повepх-

¦  покрытие  ¦  покрытие  ¦    ности

---------------------------+--------------------------------------

Сучки                      ¦    Не допускаются размером в долях

¦   стороны, пластевые (первое число),

¦     ребровые (второе число) более

¦ 1/3 - 1/4  ¦ 1/2 - 1/4  ¦ Не ограни-

¦ (здоровые  ¦            ¦чиваются

¦ сросшиеся  ¦            ¦

¦ 1/2-1/4)   ¦            ¦

---------------------------+--------------------------------------

Трещины несквозные         ¦           Не допускаются

¦       суммарной длиной более

¦     1/6    ¦     1/3    ¦    1/3

¦   длины детали, шириной мм, более

¦      1     ¦      3     ¦     3

¦   глубиной (для торцовых трещин)

¦       в долях толщины более

¦     1/5    ¦    1/4     ¦    1/3

---------------------------+------------+-------------------------

Грибные ядровые пятна, за- ¦   Не       ¦           Не

болонные грибные и хими-   ¦допускаются ¦      ограничиваются

ческие окраски, побурение, ¦            ¦

ложное ядро, засмолок      ¦            ¦

---------------------------+------------+-------------------------

Кармашки и червоточины     ¦    Не      ¦       Не допускаются

¦допускаются ¦    шириной (диаметром)

¦            ¦         более 8 мм

---------------------------+--------------------------------------

Вырыв, выхват, запил, вмя- ¦Не допускаются глубиной, мм, более

тина, скол, задир, выщерби-¦     0,5    ¦      3     ¦      5

на                         ¦            ¦            ¦

---------------------------+--------------------------------------

Гнили, острый обзол, пасы- ¦                    Не допускаются

нок, прорость, рак, сквоз- ¦

ные трещины бахрома        ¦

---------------------------+--------------------------------------

Свилеватость, завиток,     ¦                    Не ограничиваются

крень, водослой, глазки    ¦

------------------------------------------------------------------

Примечания

1 Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.

2 Сердцевина  не допускается  на лицевой  поверхности досок  и

брусков для  покрытия полов,  подоконных досок  и деталей  под

прозрачное покрытие, в остальных случаях - не ограничивается.

3 Тупой обзол в досках и брусках для покрытия полов и обшивках

допускается с нелицевой стороны до паза, гребня или  четверти.

Обзол должен быть очищен от коры.

------------------------------------------------------------------

5

СТБ 1074-97

4.2.7 Детали  из древесины  изготовляют цельными  или клееными

по длине и сечению. Для  склеивания деталей по длине под  прозрач-

ную отделку следует применять  соединение с длиной зубчатого  шипа

до 10 мм.

4.2.8 Подоконные доски марки ПД-1 должны быть склеены по шири-

не. Ширина склеиваемых заготовок должна быть не более 100 мм,  при

этом годовые кольца в двух смежных заготовках должны быть  направ-

лены в противоположные стороны.

Подоконные доски шириной 144 мм допускается не склеивать.

4.2.9  Клеевые  соединения  в  деталях  должны  выполняться на

клеях не ниже средней водостойкости по ГОСТ 17005.

4.2.10 Прочность клеевых соединений должна быть не менее:

- на скалывание вдоль волокон                   - 4 МПа;

- на изгиб при зубчатом соединении              - 24 МПа;

- на неравномерный отрыв:

листовых облицовочных материалов           - 1,50 кН/м;

поливинилхлоридной декоративной пленки     - 1,8 Н/см.

4.2.11 Предельные отклонения  от номинальных размеров  деталей

не должны быть более, мм:

- по длине   - ± 3,0 (для прирезанных деталей);

- по ширине  - ± 1,0;

- по толщине - ± 1,0;

- по высоте и ширине паза и четверти         -  +0,5

0;

- по толщине и ширине гребня и четверти      -   0

-0,5;

- по остальным размерам сечений              -  ±1,0.

Провесы  на  лицевых  сторонах  сопрягаемых  деталей не должны

превышать 1 мм.

4.2.12  Отклонение  от  перпендикулярности  сторон  деталей не

должно быть более 1 мм на участке длиной 100 мм.

Отклонение от плоскостности  (покоробленность) не должно  быть

более:

- для подоконных досок и поручней - 1,5 мм на 1 м длины и 1 мм

по ширине;

- для досок пола - 3,0 мм на 1 м длины и 2 мм по ширине;

6

СТБ 1074-97

- для плинтусов, наличников и обшивок отклонение от  плоскост-

ности считают допустимым, если оно устраняется легким прижатием  к

ровной поверхности.

Отклонение от прямолинейности любой кромки детали по длине  на

1 м длины не должно быть более:

- для  поручней, подоконных  досок и  досок для  покрытия пола

шириной более 70 мм марки ДП-35   - 2 мм;

- для других деталей шириной более 70 мм   - 3 мм;

- для плинтусов и наличников шириной менее 70 мм   - 6 мм.

4.2.13 Внешний вид деталей должен соответствовать  требованиям

настоящего стандарта и образцам-эталонам, утвержденным в  установ-

ленном порядке.

4.2.14 Детали поставляют без отделочного покрытия, с  прозрач-

ной и непрозрачной отделкой лицевых поверхностей лакокрасочными  и

защитно-декоративными материалами:   подоконные доски  по  лицевым

поверхностям могут быть облицованы шпоном или декоративным  бумаж-

нослоистым пластиком; наличники - поливинилхлоридной  декоративной

пленкой с клеящим слоем.

Наличники марок  Н-З, Н-4,  Н-5, Н-6  должны изготавливаться с

законченным отделочным покрытием и применяться в помещениях с нор-

мальным влажностным режимом.

Вид отделочного покрытия определяется по согласованию  изгото-

вителя с потребителем.

4.2.15 Качество лакокрасочных покрытий деталей должно быть  не

ниже IV класса по ГОСТ 24404. В законченном покрытии не допускают-

ся поднятие ворса, просвечивание основы и пропуски покрытия.

На  лицевых  поверхностях  деталей  с  декоративной облицовкой

листовыми или пленочными материалами размеры и количество царапин,

вмятин, пятен, включений,  структурных неровностей должны  быть не

более IV класса по ГОСТ 24404. Остальные дефекты не допускаются.

4.2.16 Лакокрасочные покрытия  деталей должны иметь  прочность

сцепления (адгезию) с древесиной не ниже 2-го балла по ГОСТ 15140.

4.2.17 Доски  для покрытия  полов со  стороны нижней  пласти и

подоконные доски в местах примыкания к стенам должны быть антисеп-

тированы.  При наличии отделочного покрытия указанные  поверхности

деталей допускается не антисептировать. Антисептированные  поверх-

ности не должны иметь пропусков защитного покрытия. По  согласова-

7

СТБ 1074-97

нию с потребителем допускается  поставка досок для покрытия  полов

неантисептированными.

4.3 Упаковка и маркировка

4.3.1 Детали должны быть  упакованы в транспортные пакеты  или

пачки.  По требованию  потребителя детали допускается не  упаковы-

вать.

4.3.2 Формирование транспортных пакетов должно соответствовать

ГОСТ 21100.

Массу транспортного  пакета определяют  в зависимости  от вида

транспорта  и  технических  характеристик  погрузочно-разгрузочных

средств. Масса пачки должна быть не более 40 кг.

Пачки должны быть сформированы из деталей одной марки, сечения

и длины (для прирезанных  в размер деталей).   Длина неприрезанных

деталей в каждой пачке не должна отличаться от средней длины дета-

лей в пачке более чем на 0,5 м. Детали, прирезанные по длине, дол-

жны быть упакованы в пачку комплектом.

При формировании  пачек один  из торцов  должен быть выравнен;

детали длиной до  2,5 м должны  быть увязаны не  менее чем в  двух

местах, св.2,5 до 4,0 м - в трех местах, св.4,0 м - в четырех мес-

тах металлической лентой по ГОСТ 3560 или лентой из  поливинилхло-

ридного пластика  по ГОСТ  17617, не  вызывая повреждения деталей.

Допускается использование других упаковочных материалов.

Упаковка должна обеспечивать  плотность укладки и  сохранность

деталей во время погрузки, транспортирования и разгрузки.

4.3.3 Подоконные доски, имеющие отделочное покрытие, укладыва-

ют лицевыми пластями попарно друг к другу.  По требованию потреби-

теля между отделанными поверхностями должна быть уложена прокладка

из бумаги по ГОСТ 515.

4.3.4 Каждая пачка  или пакет должны  иметь ярлык, на  котором

указывают:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение деталей и вид отделочного покрытия;

- количество деталей по маркам, сечению, длине (для  прирезан-

ных  в  размер  деталей)  в  метрах (кубических метрах, квадратных

метрах) или штуках и виду отделочного покрытия;

- дату изготовления и штамп ОТК.

4.3.5 Маркировка выполняется на белорусском или русском языке.

При поставке профильных деталей за пределы республики - на белору-

сском языке и языке  заказчика или только языке  заказчика, огово-

8

СТБ 1074-97

ренном в контракте (документе, его заменяющем) на поставку продук-

ции.

На ярлыке, прикрепленном к пакету профильных деталей,  постав-

ляемых за пределы Республики Беларусь, должна быть надпись  "Зроб-

лена ў Рэспублiцы Беларусь" или сокращенно "Зроблена ў Бeлapyci".

4.3.6 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

5 Правила приемки

5.1  Приемку  деталей  производят  партиями.   Партией считают

число деталей одной марки,  сечения, вида прирезки, вида  отделки,

оформленное одним документом о качестве.

Объем  партии  устанавливают  по  согласованию  изготовителя с

потребителем.

При отсутствии спецификации допускается поставка деталей  дли-

ной от 1,0 до 2,1 м в объеме не более 10% партии, а для  плинтусов

- 25%.

5.2  Радиационную  оценку  древесины  деталей  осуществляют по

акту радиационного обследования, выдаваемому поставщиком  древеси-

ны. В случае отсутствия данных радиационного обследования древеси-

ны изготовитель один раз в год, а также при каждой смене поставщи-

ка определяет содержание цезия-137 в древесине деталей.

5.3 Испытания деталей  по показателям, приведенным  в 3.1-3.4,

4.2.1-4.2.6, 4.2.12, 4.2.14, являются приемо-сдаточными.

Для проверки применяют выборочный одноступенчатый контроль  по

альтернативному признаку по ГОСТ 23616. Планы контроля (приемочный

уровень дефектности 4%) приведены в таблице 2.

Таблица 2                                                 В штуках

------------------------------------------------------------------

Объем партии        ¦   Объем     ¦  Приемочное   ¦ Браковочное

¦  выборки    ¦     число     ¦    число

-----------------------+-------------+---------------+------------

До 90 включ.   ¦     8       ¦       1       ¦      2

Св.  90 " 280          ¦    13       ¦       1       ¦      2

"  280 " 500          ¦    20       ¦       2       ¦      3

"  500 " 1200         ¦    32       ¦       3       ¦      4

" 1200 " 3200         ¦    50       ¦       5       ¦      6

" 3200 " 10000 "      ¦    80       ¦       7       ¦      8

------------------------------------------------------------------

5.4 Приемочный контроль осуществляют в следующем порядке:

9

СТБ 1074-97

-  из  партии  деталей  производят  выборку методом случайного

отбора по ГОСТ 18321;

- проверяют каждую деталь в выборке на соответствие требовани-

ям настоящего стандарта и определяют число деталей с  недопус-

тимыми дефектами;

- партию  принимают, если  число дефектных  деталей в  выборке

меньше или равно приемочному числу;

- партию не принимают, если число дефектных деталей в  выборке

равно или больше браковочного числа.

5.5 Прочность клеевых  соединений и прочность  сцепления лако-

красочных покрытий с древесиной  деталей проверяют не реже  одного

раза в квартал и при получении каждой новой партии клея и лакокра-

сочного материала.

5.6 Ширину досок и брусков для покрытия полов измеряют по  ли-

цевой стороне без учета высоты гребня, ширину обшивки - без  учета

глубины четверти или высоты гребня.

Доски и бруски для покрытия полов учитывают в кубических  мет-

рах с точностью до 0,001 куб.м, подоконные доски - в штуках и ква-

дратных метрах с точностью до 0,01 м2, остальные детали - в метрах

с точностью до 0,01 м.  Детали, прирезанные по длине, учитывают  в

штуках и метрах.

5.7 Каждая  отгружаемая партия  деталей должна  сопровождаться

документом, в котором должно быть указано:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- номер приемщика ОТК;

- наименование деталей;

- количество деталей по маркам, сечению и длине (для прирезан-

ных в размер деталей) в метрах (кубических метрах, квадратных мет-

рах) или штуках;

- порода древесины;

- вид отделочного (облицовочного) покрытия;

- дата отгрузки;

- обозначение настоящего стандарта.

6 Методы контроля

6.1 Длину,  ширину и  толщину деталей  измеряют металлическими

линейками  по  ГОСТ  427,  металлическими  рулетками по ГОСТ 7502,

предельными  калибрами  по  ГOCT  15876,  штангенциркулями по ГОСТ

166, штангенглубиномерами по ГОСТ 162.

10

СТБ 1074-97

Ширину  и  толщину  измеряют  по  торцам  и  посередине  длины

деталей.

6.2 Отклонение от перпендикулярности (прямолинейности)  сторон

деталей определяют поверочными угольниками по ГОСТ 3749,  повероч-

ными линейками по ГОСТ 8026 и щупами по ГОСТ 8925 измерением  мак-

симального зазора.

Отклонение от плоскостности определяют при помощи набора щупов

замером наибольшего зазора между поверхностью проверяемого изделия

и эталонной поверхностью (не более + 0,1 мм/м).

6.3 Породу древесины определяют визуально.  Пороки древесины и

обработки оценивают и измеряют по ГОСТ 2140. Размер сучка  опреде-

ляют по наименьшему диаметру разреза сучка.

6.4 Влажность древесины деталей определяют по ГОСТ 16588.

6.5 Радиационную оценку древесины деталей проводят по  методи-

ке  МВИ  69-94,  утвержденной в установленном порядке.

6.6 Шероховатость поверхности деталей определяют по ГОСТ 15612

или сравнением с образцами-эталонами.

6.7 Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль  волокон

определяют по ГОСТ 15613.1.

6.8 Прочность  зубчатого клеевого  соединения при  статическом

изгибе определяют по ГОСТ 15613.4.

6.9 Прочность  склеивания листовых  облицовочных материалов  с

древесиной деталей определяют по  ГОСТ 25885, пленочных -  по ГОСТ

15867.

6.10 Качество лакокрасочных покрытий определяют по ГОСТ 24404.

6.1 1 Качество антисептирования определяют визуально.

6.12 Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с отделываемой

поверхностью деталей  проверяют методом  "решетчатых надрезов"  по

ГОСТ 15140.

7  Транспортирование и хранение

7.1 Детали транспортируют всеми видами транспорта в соответст-

вии  с  правилами  перевозки  грузов,  действующими на данном виде

транспорта.

7.2  Детали  должны  храниться  рассортированными  по  маркам,

сечениям, длинам и степени заводской готовности деталей.

11

СТБ 1074-97

7.3  При  погрузке,  транспортировании,  разгрузке  и хранении

должна быть обеспечена сохранность деталей (защита от механических

повреждений, увлажнения,  загрязнения).   Условия хранения  должны

обеспечивать нормированную влажность древесины деталей.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель  гарантирует  соответствие  деталей   требованиям

настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспор-

тирования и хранения.

12

СТБ 1074-97

Приложение А

(обязательное)

Номинальные размеры поперечного

сечения профильных деталей

Таблица А.1

| Наименование и номинальные размеры сечения детали | Марка детали | Материал детали |
| --- | --- | --- |
| - Доски для покрытия полов 2 Бруски для покрытия полов | ДП-21 ДП-27 ДП-35 БП-27 | Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха для жилых помещений То же " " |

13

СТБ 1074-97

Продолжение таблицы А.1

| Наименование и номинальные размеры сечения детали | Марка детали | Материал детали |
| --- | --- | --- |
| - Плинтусы | Пл-1 Пл-2 Пл-3 Пл-4 | Древесина хвойных и лиственных пород То же " " |

14

СТБ 1074-97

Продолжение таблицы А.1

| Наименование и номинальные размеры сечения детали | Марка детали | Материал детали |
| --- | --- | --- |
| - Наличники | Пл-5 Пл-6 Н-1 Н-2 H-3 | Древесина хвойных и лиственных пород То же " " Древесноволокнистая твердая плита |

15

СТБ 1074-97

Продолжение таблицы А.1

| Наименование и номинальные размеры сечения детали | Марка детали | Материал детали |
| --- | --- | --- |
| 5 Поручни | Н-4 H-5 Н-6 П-1 П-2 | Склеенная из 2-3 слоев древесноволокнистая твердая плита Древесностружечная плита Прессованная древесностружечная масса Древесина хвойных и лиственных пород То же |

16

СТБ 1074-97

Продолжение таблицы А.1

| Наименование и номинальные размеры сечения детали | Марка детали | Материал детали |
| --- | --- | --- |
| 6 Обшивка | О-1 О-2 О-3 | Древесина хвойных пород и осина для наружной обшивки Древесина хвойных и лиственных пород для внутренней обшивки То же " |

17

СТБ 1074-97

Продолжение таблицы А.1

| Наименование и номинальные размеры сечения детали | Марка детали | Материал детали |
| --- | --- | --- |
| 7 Подоконные доски | О-4 ПД-1 ПД-2 | Древесина хвойных пород и осина для наружной обшивки Древесина хвойных и лиственных пород для внутренней обшивки Древесина хвойных пород Не допускается смешивание породы в одной подоконной доске, кроме сосны, ели, пихты Цементно-стружечная плита |

18

СТБ 1074-97

Окончание таблицы А.1

| Наименование и номинальные размеры сечения детали | Марка детали | Материал детали |
| --- | --- | --- |
|  | ПД-3 | Древесина хвойных пород, сверхтвердая древесноволокнистая плита или водостойкая фанера |
| Примечания 1 Неуказанные радиусы сечений деталей должны быть 5 мм, фаски 2х45° или 2х30°. Для обшивки марки О-3 толщиной 16 мм размер от нижней плоскости до гребня увеличивают на 3 мм. 2 Наличники марок Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 изготовляют по согласова- нию с потребителем. 3 Доски для покрытия полов марки ДП-21 применяют для жилых зданий, марки ДП-35 - для производственных зданий, физкультур- ных залов и других помещений с повышенной нагрузкой на полы. При настиле досок для покрытия полов марки ДП-21 расстояние между лагами должно быть не более 300 мм. 4 Подоконные доски, за исключением марки ПД-2, изготовляют с фаской или закруглением по лицевой кромке. По требованию пот- ребителей подоконные доски изготовляют с выбранными капельни- ками. Подоконная доска марки ПД-3 должна изготавливаться со сплошным заполнением. 5 По согласованию с заказчиком допускается изготовление дета- лей других профилей и размеров. |  |  |

19