# Теоретический вес трубы из нержавеющей стали и нержавеющей трубы.

| 12Х18Н10Т аналог AISI 321 |  |  | 12Х18Н10 аналог AISI 304 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 9941-81 ; ГОСТ 9940-81 |  |  | ГОСТ 9941-81 ; ГОСТ 9940-81 |  |  |
| диаметр мм | стенка мм | вес кг/м | диаметр мм | стенка мм | вес кг/м |
| 2 | 0,1 | 0.005 | 2 | 0,1 | 0.005 |
| 3 | 0,2 | 0.014 | 3 | 0,2 | 0.014 |
| 4 | 0,2 | 0.019 | 4 | 0,2 | 0.019 |
| 4,8 | 1 | 0.095 | 4,8 | 1 | 0.094 |
| 6 | 0,6 | 0.081 | 6 | 0,6 | 0.080 |
| 6 | 1 | 0.125 | 6 | 1 | 0.124 |
| 6 | 1,5 | 0.169 | 6 | 1,5 | 0.168 |
| 8 | 0,25 | 0.048 | 8 | 0,25 | 0.048 |
| 8 | 0,7 | 0.128 | 8 | 0,7 | 0.127 |
| 8 | 1,5 | 0.244 | 8 | 1,5 | 0.242 |
| 8 | 2 | 0.300 | 8 | 2 | 0.298 |
| 10 | 0,8 | 0.184 | 10 | 0,8 | 0.183 |
| 10 | 1 | 0.225 | 10 | 1 | 0.223 |
| 10 | 2 | 0.400 | 10 | 2 | 0.397 |
| 11 | 2,5 | 0.531 | 11 | 2,5 | 0.527 |
| 11 | 3 | 0.599 | 11 | 3 | 0.596 |
| 12 | 1 | 0.275 | 12 | 1 | 0.273 |
| 12 | 2 | 0.500 | 12 | 2 | 0.496 |
| 14 | 1 | 0.325 | 14 | 1 | 0.323 |
| 14 | 2 | 0.599 | 14 | 2 | 0.596 |
| 14 | 3 | 0.824 | 14 | 3 | 0.819 |
| 16 | 1,5 | 0.543 | 16 | 1,5 | 0.54 |
| 16 | 2 | 0.699 | 16 | 2 | 0.695 |
| 16 | 2,5 | 0.843 | 16 | 2,5 | 0.838 |
| 16 | 3 | 0.974 | 16 | 3 | 0.968 |
| 18 | 0,6 | 0.231 | 18 | 0,6 | 0.259 |
| 18 | 1 | 0.425 | 18 | 1 | 0.422 |
| 18 | 2 | 0.799 | 18 | 2 | 0.794 |
| 18 | 2,8 | 1.063 | 18 | 2,8 | 1.056 |
| 20 | 2 | 0.899 | 20 | 2 | 0.893 |
| 24 | 1 | 0.574 | 24 | 1 | 0.571 |
| 25 | 1,5 | 0.880 | 25 | 1,5 | 0.875 |
| 25 | 2 | 1.149 | 25 | 2 | 1.142 |
| 25 | 4 | 2.098 | 25 | 4 | 2.085 |
| 25 | 4,5 | 2.304 | 25 | 4,5 | 2.290 |
| 28 | 3 | 1.873 | 28 | 3 | 1.861 |
| 30 | 3 | 2.023 | 30 | 3 | 2.010 |
| 32 | 1 | 0.774 | 32 | 1 | 0.769 |
| 32 | 3,5 | 2.491 | 32 | 3,5 | 2.476 |
| 32 | 4 | 2.797 | 32 | 4 | 2.780 |
| 32 | 4,5 | 3.091 | 32 | 4,5 | 3.071 |
| 32 | 6 | 3.896 | 32 | 6 | 3.872 |
| 32 | 7 | 4.371 | 32 | 7 | 4.343 |
| 35 | 1,5 | 1.255 | 35 | 1,5 | 1.247 |
| 38 | 2,5 | 2.217 | 38 | 2,5 | 2.203 |
| 38 | 3 | 2.622 | 38 | 3 | 2.606 |
| 38 | 3,5 | 3.016 | 38 | 3,5 | 2.997 |
| 38 | 6 | 4.795 | 38 | 6 | 4.765 |
| 42 | 4 | 3.796 | 42 | 4 | 3.772 |
| 42 | 4,5 | 4.215 | 42 | 4,5 | 4.188 |
| 42 | 7 | 6.119 | 42 | 7 | 6.081 |
| 48 | 2 | 2.298 | 48 | 2 | 2.283 |
| 53 | 3 | 3.746 | 53 | 3 | 3.723 |
| 53 | 5 | 5.994 | 53 | 5 | 5.956 |
| 54 | 2,5 | 3.216 | 54 | 2,5 | 3.195 |
| 54 | 5 | 6.119 | 54 | 5 | 6.081 |
| 57 | 3 | 4.046 | 57 | 3 | 4.021 |
| 57 | 5 | 6.494 | 57 | 5 | 6.453 |
| 60 | 1,2 | 1.762 | 60 | 1,2 | 1.751 |
| 60 | 5 | 6.868 | 60 | 5 | 6.825 |
| 60 | 10 | 12.488 | 60 | 10 | 12.409 |
| 63 | 7 | 9.79 | 63 | 7 | 9.729 |
| 63 | 9 | 12.138 | 63 | 9 | 12.062 |
| 65 | 7,5 | 10.771 | 65 | 7,5 | 10.703 |
| 68 | 7,5 | 11.333 | 68 | 7,5 | 11.261 |
| 68 | 12 | 16.784 | 68 | 12 | 16.678 |
| 69 | 4 | 6.494 | 69 | 4 | 6.453 |
| 73 | 2 | 3.547 | 73 | 2 | 3.524 |
| 75 | 1,5 | 2.754 | 75 | 1,5 | 2.736 |
| 76 | 3 | 5.470 | 76 | 3 | 5.435 |
| 76 | 4 | 7.193 | 76 | 4 | 7.148 |
| 76 | 4,5 | 8.036 | 76 | 4,5 | 7.985 |
| 76 | 5 | 8.866 | 76 | 5 | 8.811 |
| 76 | 6 | 10.490 | 76 | 6 | 10.424 |
| 80 | 3 | 5.769 | 80 | 3 | 5.733 |
| 82 | 6 | 11.389 | 82 | 6 | 11.317 |
| 83 | 3 | 5.994 | 83 | 3 | 5.956 |
| 83 | 4 | 7.892 | 83 | 4 | 7.843 |
| 83 | 4,5 | 8.823 | 83 | 4,5 | 8.767 |
| 83 | 5 | 9.741 | 83 | 5 | 9.679 |
| 83 | 12,5 | 22.010 | 83 | 12,5 | 21.871 |
| 83 | 14 | 24.126 | 83 | 14 | 23.975 |
| 89 | 6 | 12.438 | 89 | 6 | 12.36 |
| 89 | 6,5 | 13.393 | 89 | 6,5 | 13.309 |
| 89 | 10,5 | 20.586 | 89 | 10,5 | 20.457 |
| 89 | 14 | 26.224 | 89 | 14 | 26.060 |
| 90 | 4 | 8.592 | 90 | 4 | 8.538 |
| 92 | 5 | 10.864 | 92 | 5 | 10.796 |
| 94 | 6,5 | 14.205 | 94 | 6,5 | 14.116 |
| 94 | 7,5 | 16.203 | 94 | 7,5 | 16.101 |
| 94 | 8,5 | 18.151 | 94 | 8,5 | 18.037 |
| 106 | 10 | 23.977 | 106 | 10 | 23.826 |
| 108 | 5 | 12.862 | 108 | 5 | 12.782 |
| 108 | 6 | 15.285 | 108 | 6 | 15.189 |
| 108 | 6,5 | 16.478 | 108 | 6,5 | 16.374 |
| 108 | 7 | 17.658 | 108 | 7 | 17.547 |
| 108 | 8 | 19.981 | 108 | 8 | 19.855 |
| 112 | 5 | 13.362 | 112 | 5 | 13.278 |
| 112 | 5,5 | 14.629 | 112 | 5,5 | 14.537 |
| 116 | 7 | 19.056 | 116 | 7 | 18.937 |
| 120 | 10 | 27.473 | 120 | 10 | 27.300 |
| 120 | 10,5 | 28.716 | 120 | 10,5 | 28.535 |
| 121 | 8 | 22.578 | 121 | 8 | 22.436 |
| 127 | 11 | 31.869 | 127 | 11 | 31.669 |
| 128 | 18 | 49.452 | 128 | 18 | 49.141 |
| 133 | 6 | 19.031 | 133 | 6 | 18.912 |
| 133 | 6,5 | 20.536 | 133 | 6,5 | 20.407 |
| 133 | 9 | 27.873 | 133 | 9 | 27.698 |
| 133 | 10,5 | 32.125 | 133 | 10,5 | 31.923 |
| 133 | 11 | 33.517 | 133 | 11 | 33.307 |
| 133 | 16 | 46.754 | 133 | 16 | 46.460 |
| 140 | 8 | 49.552 | 140 | 8 | 49.240 |
| 140 | 10 | 32.468 | 140 | 10 | 32.2640 |
| 140 | 15 | 46.829 | 140 | 15 | 46.535 |
| 146 | 7 | 24.301 | 146 | 7 | 24.148 |
| 146 | 8,5 | 29.190 | 146 | 8,5 | 29.007 |
| 146 | 12 | 40.161 | 146 | 12 | 39.908 |
| 152 | 10 | 35.465 | 152 | 10 | 35.242 |
| 152 | 12 | 41.959 | 152 | 12 | 41.695 |
| 159 | 6 | 22.928 | 159 | 6 | 22.783 |
| 159 | 6,5 | 24.757 | 159 | 6,5 | 24.601 |
| 159 | 10 | 37.214 | 159 | 10 | 36.98 |
| 159 | 11 | 40.66 | 159 | 11 | 40.405 |
| 159 | 12 | 44.057 | 159 | 12 | 43.780 |
| 159 | 20 | 69.432 | 159 | 20 | 68.996 |
| 168 | 7 | 28.148 | 168 | 7 | 27.971 |
| 168 | 8 | 31.969 | 168 | 8 | 31.768 |
| 168 | 10 | 39.462 | 168 | 10 | 39.213 |
| 219 | 13 | 66.885 | 219 | 13 | 66.464 |
| 219 | 20 | 99.403 | 219 | 20 | 98.778 |
| 245 | 14 | 80.771 | 245 | 14 | 80.263 |
| 273 | 12 | 78.224 | 273 | 12 | 77.732 |
| 273 | 13 | 84.418 | 273 | 13 | 83.887 |
| 273 | 14 | 90.562 | 273 | 14 | 89.992 |
| 325 | 17,5 | 134.400 | 325 | 17,5 | 133.555 |
| 426 | 22 | 221.984 | 426 | 22 | 220.588 |